PAGE  
[image: image1.png]E)¢onhlobil
X0 Lubricants & Specialties





	Технические характеристики
	Mobilgrease FM 221 & FM 222


	Описание продукта:

	Mobilgrease FM 221 and FM 222 представляют собой многоцелевые продукты с высоким уровнем эксплутационных свойств, специально разработанные для смазки оборудования пищевой промышленности. Композиции Mobilgrease FM 221 and FM 222 состоят из компонентов, отвечающих требованиям CFR 178.3570, глава 21 и зарегистрированных в NSF в классе смазочных материалов Н1.

Оборудование пищевой промышленности часто эксплуатируется в разных средах, охватывающих экстремальные температуры (от печей до рефрижераторов), а также при высоких уровнях загрязнений из воды, водяного пара и средств очистки. Mobilgrease FM 221 and FM 222 были разработаны как средневязкие пластичные смазки, способные обеспечивать надлежащее смазывание узлов и деталей оборудования во всех этих средах. Mobilgrease FM 221 and FM 222 обладают превосходной водостойкостью, выдерживают операции периодической промывки и чистки, часто повторяющиеся в пищевой промышленности. Ингибирование коррозии является критически важным свойством для промышленности. Композиции Mobilgrease FM 221 и FM 222 содержат превосходный пакет ингибиторов коррозии, которые, в сумме водостойкими свойствами, обеспечивают защиту от коррозии. Вязкость базового масла ISO VG 220 в сочетании с превосходной стойкостью к сдвигу обеспечивает надлежащее смазывание в широком диапазоне скоростей, нагрузок и температур. Mobilgrease FM 221 and FM 222 также содержат присадки, придающие им способность выдерживать высокие нагрузки, и обеспечивающие хорошими противоизносными и защитными свойствами в условиях ударных нагрузок.

Mobilgrease FM 221 and FM 222 были рассчитаны на удовлетворение многим глобальным и культурным требованиям, включая:

· NSF H1, зарегистрированы

· DIN 51825 KP1K-20 (для Mobilgrease FM 221)

· DIN 51825 KP2K-20 (для Mobilgrease FM 222)
· Kosher/Parve

· Halal


	Особенности и преимущества:

	Mobilgrease FM 221 and FM 222 относятся к серии продуктов, завоевавших мировую репутацию благодаря инновационному решению и высочайшему уровню эксплутационных свойств. Mobilgrease FM 221 and FM 222 разработаны технологами ExxonMobil и обеспечены поддержкой со стороны технического персонала нашей компании во всех регионах мира.

Пластичные смазки Mobilgrease FM 221 and FM 222 разработаны специально для удовлетворения потребностей пищевой промышленности, требующей превосходной водостойкости, защиты от коррозии и способности подавать масло в зоны нагрузки в условиях высоких усилий сдвига. Эти пластичные смазки обладают следующими характерными особенностями и потенциальными преимуществами:

Особенности
Преимущества и выгоды

Превосходные водостойкость и защита от коррозии

Обеспечивает превосходную защиту оборудования во время частых операций по очистке

Средневязкое базовое масло ISO 220
Средневязкое масло способно обеспечивать хорошую толщину смазочной пленки в широком диапазоне рабочих температур

Превосходная стойкость к сдвиговым нагрузкам
Продукт обладает превосходной стабильностью в течение продолжительного времени.
Зарегистрирован NSF H1, сертифицирован по DIN 51825, Kosher/Parve, Halal
Разработан для удовлетворения глобальным требованиям как многоцелевое решение для пищевой промышленности во всех регионах мира



	Применение:

	Пластичные смазки Mobilgrease FM 221 and FM 222 рекомендуются к применению в качестве многоцелевого смазочного материала для оборудования пищевых предприятий, где требуется регистрация по NSF H1. Пищевая промышленность охватывает производство пищевых продуктов, напитков, медицинских и упаковочных материалов в широком диапазоне культур. Продукты применяются в следующих областях:

· Общая смазка ротационного оборудования

· Подшипники конвейеров

· Оборудование с централизованной системой подачи смазки  (FM 221)

· Антифрикционные роликовые подшипники в условиях тяжелых или ударных нагрузок

· Сцепления и направляющие (салазки)

· Шарнирные соединения


	Спецификации, одобрения, уровень свойств:

В связи с возможной модификацией продукта данный список может быть изменен, для получения последней информации обратитесь в технический отдел компании ЭксонМобил.


	Mobilgrease удовлетворяет требованиям следующих индустриальных и строительных спецификаций
	FM 221
	FM 222

	NSF H1
	x
	X

	DIN 51825 KP1K -20
	x
	

	DIN 51825 KP2K -20
	
	Х

	Mobilgrease также обладает другими квалификационными допусками:
	FM 221
	FM 222

	Kosher/Parve
	х
	Х

	Halal
	х
	Х


Типичные характеристики:
Приведенные типичные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже:
	
	Mobilgrease FM 221
	Mobilgrease FM 222

	 Класс по NLGI
	1
	2

	Тип загустителя
	Алюминиевый комплекс
	Алюминиевый комплекс

	Цвет, визуально
	Белый
	Белый

	Пенетрация при перемешивании, 25 оС, ASTM D 217 мм/10
	325
	280

	Температура каплепадения, оС, ASTM D 2265
	260
	260

	Вязкость масла, ASTM D 445, сСт при 40 оС
	220
	220

	Рабочая пенетрация, 100 000 ходов, ASTM D1831, мм/10
	+15
	+5

	Испытание на 4-шариковой машине трения,
 ASTM D 2266, диаметр пятна износа, мм
	0,50
	0,50

	Коррозия, ASTM D 1743
	Выдерживает
	Выдерживает

	Коррозия на медной пластине, DIN 51811
	1в
	1в

	Нагрузка сваривания на ЧШМ, ASTM D 2596, кг
	315
	315

	FE-9 (DIN 51821, A – без экранирования) L50>100 часов, оС
	120
	120


	Безопасность применения:

По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Дополнительная информация и рекомендации приведены в "Бюллетене данных по безопасному обращению с материалами". Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи.  Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.


























PAGE  
Москва:
095 232 2223 Телефон



095 737 8994/96 Факс

A.C.260304RN 4815 BBD
Киев:
044 490 1283 Телефон

044 490 1263 Факс
                                                                                                                     

